## Slide 1: Методи отримання наноматеріалів
доц. Шумакова Н.І.

## Slide 2: В основі методів отримання НМ лежать фізичні або хімічні процеси, які поділяються на:
порошкові методи;
методи отримання тонких плівок/покриттів;
кристалізація аморфних сплавів;
методи інтенсивної пластичної деформації;
комплексні методи – використання декількох підходів.

## Slide 3
висока швидкість утворення центрів зародження частинок;
повільний ріст частинок;
контрольованість параметрів процесу отримання.
можливість контролю розміру частинок;
малі значення дисперсії;
повторюваність хімічного і фазового складу частинок;
Методи отримання нанопорошків повинні відповідати таким загальним вимогам

## Slide 4
Методи отримання нанопорошків

## Slide 5
Схема отримання нанопорошків шляхом конденсації матеріалу з парової фази:
1 – тигель з матеріалом;
2 – шкребок для зчищення нанопорошку;
3 – стержень (підк- ладка), що охолоджується;
4 – контейнер для нанопорошку
Термічне випаровування

## Slide 6
Принципова схема отримання нанопорошку з розплаву: ударне (а) та електрогідродинамічне (б) розпилення матеріалу
Розпилення розплаву

## Slide 7
Установка для отримання нанопорошку в атмосфері інертного газу:
1 – контейнер для нанопорошку; 2 – ємність для фільтрування частинок за розміром;
3 - металева пара;
4 – індукційний нагрівач;
5 – механізм для подачі дротини; 6 – крапля розплавленого металу
Випаровування в потоці інертного газу

## Slide 8
Методи хімічного осадження з парової фази.