## Slide 1: 2. Легування напівпровідників. 2.2. Іонна імплантація 2.2.1.Фiзичнi основи процесу іонної імплантації
Іонна імплантація – це введення домішки в напівпровідникову пластину шляхом її бомбардування іонами домішки.
Метод іонії імплантації полягає в тому, що на поверхню напівпровідникової підкладки визначеної орієнтації направляється пучок прискорених з енергіями Е, достатніми для їх проникнення в напівпровідник. Іони мають високу енергію до 200 кеВ, такі іони попадаючи у товщу напівпровідника втрачають свою енергію за рахунок ядерного гальмування або при взаємодії з електронами.
Згідно теоретичної моделі процесу іонний пучок, який падає на поверхню кристалу розкладається на два: невпорядкований та каналувальний.
Невпорядкований пучок містить частинки, які зіштовхуться з поверхнею кристала поблизу регулярних атомів кристалічної гратки, на відстані, яка менша деякої критичної. Втрати енергії іонами невпорядкованого пучка обумовлені взаємодією з атомає.
Каналувальний пучок містить частинки, які не мають зіткнення з поверхневими атомами, можуть далі рухатися по міжвузловому простору кристалічної гратки, вздовж атомних площин, немов би по каналам. Витрата їх енергії відбувається завдяки зіткненню з електронами. Через деякий час опромінення кристала канали заповнюються іонами домішки і як наслідок ефект каналування зникає. У кремнії каналування іонів спостерігається у напрямках (111), (110), (100).

## Slide 2: 2.2.1.Фiзичнi основи процесу іонної імплантації
Каналувальні пучки виникають, якщо іони домішки попадають у кристал під кутом менше деякого критичного. Значення критичного кута каналування складає в залежності від напрямку та сорту імплантованого іону приблизно (2 – 5)о. На практиці при імплантації стараються позбутися ефекту калалування. Для цього поверхню площини розорієнтовують на кути, більше деякого критичного.Зменшити вплив цього ефекту можна при зміні кута нахилу пучка іонів щодо підкладки. При цьому кут повинен бути більшим 7о. Зменшити цей вплив можна також за допомогою покриття аморфними шарами SiO2 і Si3N4 .
Розглянемо один конкретний іон пучка, на своєму шляху іон передає свою енергію або атомам або електронам, і він може змінювати при цьому напрямок свого руху. В результаті траєкторія іона представляє собою ломану лінію (рис.1)

## Slide 3: 2.2.1.Фiзичнi основи процесу іонної імплантації
Рис.1. Глибина проникнення домішки в підкладку:
Відстань яку проходить іон від точки падіння до своєї зупинки називається довжиною пробігу R. Відстань, яку проходить іон між двома послідуючими взаємодіями називається середньою величиною вільного пробігу Rp. Проекція довжини пробігу на напрямок початкового руху (проекція до нормалі) називається середня проекція пробігу Rр. Оскільки кожен іон проходить різну довжину пробігу у кристалі то середня проекція пробігу характеризується ще двома параметрами: боковим розсіюванням R та середнім квадратичним відхиленням RР Останній параметр описує на скільки відрізняється середньостатистична довжина пробігу від мінімальної до максимальної довжини пробігу. R наскільки максимальний іон може відхилитися від напрямку початкового руху. Величина середньої проекції пробігу відхилень залежить від енергії пучка і від сорту іона, якщо енергія змінюється від 10 до 300 кеВ, то для бору RП =40-660 нм, RП =19-100 нм, для фосфору RП =15-400нм, RП = 8-115нм. Бокове розсіювання визначає ступінь проникнення іонів під маску на поверхні пластини. При відсутності ефекту каналування розсіювання іонів носить випадковий характер і розподіл їх пробігу описується функцією Гауса N(x).
Відстань яку проходить іон від точки падіння до своєї зупинки називається довжиною пробігу R. Відстань, яку проходить іон між двома послідуючими взаємодіями називається середньою величиною вільного пробігу Rp. Проекція довжини пробігу на напрямок початкового руху (проекція до нормалі) називається середня проекція пробігу Rр Оскільки кожен іон проходить різну довжину пробігу у кристалі то середня проекція пробігу характеризується ще двома параметрами: боковим розсіюванням R та середнім квадратичним відхиленням RР Останній параметр описує на скільки відрізняється середньостатистична довжина пробігу від мінімальної до максимальної довжини пробігу. R наскільки максимальний іон може відхилитися від напрямку початкового руху. Величина середньої проекції пробігу відхилень залежить від енергії пучка і від сорту іона, якщо енергія змінюється від 10 до 300кеВ, то для бора RП =40-660нм, RП =19-100нм, для фосфору RП =15-400нм, RП =8-115нм. Бокове розсіювання визначає ступінь проникнення іонів під маску на поверхні пластини. При відсутності ефекту каналування розсіювання іонів носить випадковий характер і розподіл їх пробігу описується функцією Гауса N(x).

## Slide 4: 2.2.1. Фiзичнi основи процесу іонної імплантації

## Slide 5
Розподіл концентрації домішки з глибиною являє криву з максимумом Q = const . Максимум концентрації внесеної домішки не є на поверхні, як при термічній дифузії. Збільшення енергії пучка приводить до того, що поверхнева концентрація зменшується глибина – збільшується і максимум змін зміщується у товщу напівпровідника.
При певних енергіях пучка та дозах легування можна досягти того, що поверхнева концентрація буде прямувати до нуля і виготовляти сховані шарі.
2.2.1. Фiзичнi основи процесу іонної імплантації

## Slide 6: 2.2.2. Практичні способи іонної імплантації
Установка для іонної імплантації складається з декількох основних блоків: іонного, магнітного мас-аналізатора та камерою з кремнієвою пластиною - мішенню.
Рис. Схема установки для іонної імплантації :
1-камера джерела домішок; 2- термокатод, 3 - магнітний масаналізатор; 4 – пластина мішені, 5 – спіраль нагріву мішені.

## Slide 7: 2.2.2. Практичні способи іонної імплантації
Крім вказаних вузлів установка містить вакуумну системи, систему для прогріву, яка необхідна для очистки стінок вакуумних камер, шафи керування (з електронною апаратурою для керування і блоками живлення). Камера домішки представляє собою вакуумну камеру. де підтримується вакуум 10-3 Па. Іонізація домішки відбувається за допомогою пучка електронів, для цього через систему напуску подається газ, що містить потрібну домішку (PF5, BF3). В результаті бомбардування молекул електронами утворюються додатні іони, які прискорюються напругою 10-300 кВ і фокусуються в пучок діаметром порядку 1см електростатичними лінзами. Такий пучок попадає в підковоподібну трубу, де теж підтримується вакуум, і проходить через мас-аналізатор, який представляє собою сильний електромагніт, розміщений за межами труби. Труба проходить між полюсами магніту (поле магніту 1-1,5 Т). Завдяки дії магнітного поля відбувається сепарація іонів за масами. В результаті такої сепарації пучок іонів буде складатися на 100% з іонів одного типу. Під дією магніту починають рухатися по радіусу

## Slide 8: Практичні способи іонної імплантації
H – напруженість магнітного поля,
M – маса іонів,
U – прискорююча напруга
q – заряд.

## Slide 9: 2.2.2. Практичні способи іонної імплантації
Після массаналізатора іони проходять через діафрагму і фокусуються в пучок меншого діаметру. В камері, де розміщена пластина, є система, щоб проводити сканування по зразку. В камері об’єкта розміщується напівпровідникова пластина, підкладкотримач містить пристрій для нагрівання пластини з метою відпалювання аморфних ділянок та активізації домішок. Крім того, в поле підкладки утримувача підключений інтегратор заряду, який дозволяє централізувати іони в наслідок пропускання електричного струму через пластини. В камері об’єкта поміщається фокусуюча система та система сканування пучка. При проведенні процесу іонної імплантації необхідно на пластині створювати захисну маску, яку можна виготовити з шару оксиду кремнію, нітриду кремнію, алюмінію, нікелю або золота. Товщина захисної маски розраховується з урахуванням довжини пробігу іонів у захисному шарі.