## Slide 1
Дисципліна «Теоретичні методи дослідження
плівкових матеріалів»
Література:
Проценко, I. Ю. Тонкі металевi плiвки (технологiя та властивостi) [Текст] : навч. пос. / I. Ю. Проценко, В. А. Саєнко. – Суми : СумДУ, 2002. – 187 с.
Пазуха, І. М. Фізичні властивості плівкових матеріалів мікро- і наноелектроніки [Текст] : навч. посіб.: у 2-х ч. Ч.1 / І. М. Пазуха, І. Ю. Проценко, І. В. Чешко ; за заг. ред. І.Ю. Проценка. – Суми : СумДУ, 2014. – 230 с.
Pazukha, I. M. Theoretical methods of investigation of thin film materials properties [Текст] : study guide / I. M. Pazukha, I.Yu. Protsenko. – Sumy : Sumy State University, 2017. – 102 p.
СумДУ 2019

## Slide 2: Розділ 3 Термодинамічні явища в зразках малих розмірів 3.1. Уявлення про розмірні ефекти в тонких плівках та малих частинках
Рисунок 3.1 - Схематична будова чотиришарової вільної (а) та на підкладці (б) плівки і малої частинки (в). Частка поверхневих атомів: а - 50%; б - 25%; в - 60% ( - поверхневі,  - об’ємні атоми);  - швидкість атомів при коливальному русі; u - енергія атома (u1 > u0)

## Slide 3: 3.2 Елементи термодинаміки 3.2.1 Поняття про характеристичні функції
TdS = dU + pdV , (3.1)
TdS=dU+pdV  U/S)V= T, (U/V)S = -p
dU - d(TS) = TdS - pdV - d(TS) 
d(U-TS) = TdS - pdV – d(T S) = - pdV - SdT.
dF=-SdT-pdV  (F/V)T = - p, (F/T)V = - S, (3.2)
dU - d(TS) + d(pV) = d(U - TS + pV) =
= TdS - pdV - TdS + pdV- SdT + Vdp = -SdT + Vdp.
dФ = - SdT + Vdp  (Ф/T)p = - S, (Ф/p)T = V. (3.3)
dU + d(pV) = d(U + pV) = TdS - pdV + pdV + Vdp = TdS + Vdp
dH = TdS + Vdp  (H/S)p = T, (H/p)S = V, (3.4)

## Slide 4
3.2.2 Умова фазової рівноваги
1 (1) =2 (1) =...= r (1),
1 (2) =2 (2) =...=r(2),
................................... (3.5)
1 (n) =2 (n) =...= r (n),
p1 = p2 =...= pr,
T1 = T2 =...= Tr.
і(к)=Фі(к)/mі(к)
1 = 2 або Ф1 = Ф2 при p1 = p2, T1 = T2. (3.5')
3.2.3 Роль поверхневої енергії в термодинамічних явищах у зразках малих розмірів
(3.5)
p1V1  p1V2
dF = - SdT - pdV + dA, dФ = - SdT +Vdp + dA ,
F01 + 1/(d 1м2) F02 + 2/(d 1м2). (3.6)
(3.7)

## Slide 5: 3.3 Фазовий розмірний ефект у тонких плівках та час-тинках малих розмірів (теорія) 3.3.1 Отримання співвідношення для критичної товщини
F01 + (A/V)1 < F02 + (A/V)2 , (3.8)
V = A d, A/V = 2d-1 (для плівки товщиною d)
V = 4/3. R3 , A/V = 3 R -1 (для малої частинки)
F01 + (21/d)  F02 + (22/d),
F01 + (31/R)  F02 + (32/R). (3.9)
(3.10)
(3.10’)

## Slide 7
(3.11)
S2-S1= 21/T0  (U2 - U1)/T0 (21 та T0 - теплота та температура фазового переходу в масивних зразках)
 = (U2 - U1) /U1  21/Qв, ( Qв - теплота випаровування)
(3.12)
де z0 і zп - об’ємне і поверхневе координаційні числа
(3.13)

## Slide 8: 3.3.2 Розрахунок критичної товщини для різних фазових переходів
Фазовий перехід (111)ГЦК (2)  (100)ОЦК (1)
Рисунок 3.2 - Схематичне зображення площин ОЦК (100) (а) і ГЦК (111) (б)
а
б
(3.14)

## Slide 9: 3.4 Теоретична залежність температури фазового полі-морфного переходу від товщини плівки (розміру частинки)
Метал | Поліморфний перехід | T0, K
Fe |    (ОЦК1  ГЦК) | 1183
Fe |    (ГЦК  ОЦК2) | 1663
Tі |    (ГЩП  ОЦК) | 1155
Zr |    (ГЩП  ОЦК) | 1135
Hf |    (ГЩП  ОЦК) | 2050
Co |    (ГЩП  ГЦК) | 692
Be |    (ГЩП  ОЦК) | 1527
Y |    (ГЩП  ОЦК) | 1763
Gd |    (ГЩП  ОЦК) | 1137
Tb |    (ГЩП  ОЦК) | 1590
Yb |   (ГЩП  ОЦК) | 1071
(3.15)
(3.15)

## Slide 10: 3.5 Теоретична залежність температури плавлення
а
б
Рисунок 3.3 - Мікроструктура двофазних ГЦК(кристали темного кольору)+ГЩП Со плівок (а) та фазова діаграма для МЧ Со на підкладці із вуглецю (б). Пунктирна лінія – розрахунок для переходу (111) ГЦК(2)(00.1) ГЩП(1)
(3.16)
Рисунок 3.4 - Залежність температури плавлення тонких плівок Сu (1) і Ag (2) від товщини

## Slide 11: 3.6 Фазові переходи в зразках малих розмірів (огляд експериментальних результатів), природа аномальних фаз
Рисунок 3.5 - Дифракційні картини від тонкої плівки ОЦК W (а), аномальної ГЦК-фази (б) та відповідний позиції (б) мас-спектр вторинних іонів (в). Товщина, нм: 5 (а) та 3 (б)
а
б
в
Спостереження аномальних фаз у тонких металевих плівках та МЧ
Ме- тал | Мате-ріал підк-ладки | р, Па | d*, нм | Темпе-ратура переходу, К | аексп, нм | атеор, нм | Інтерпретація авторами аномальних фаз | Автори, країна, рік
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Cr Nі | MgSO4 | 10-3 | 7-8 6 | 520 520 | 0,872 a=0,264 c=0,433 | - a=0,249 c=0,406 | Поліморфна модифікація (ПМ) ПМ (гекса-гональна) | Бублик, Пінес (Україна, 1952) *

## Slide 12
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
Ta Mo | C | 5 10 –5 10--4 5 10 -5 | 6-7 - 4 | 1970 1970 - | 0,441 0,441 0,419 | 0,417 0,417 0,397 | ПМ (ГЦК) -“- ПМ(ГЦК) | Денбіх, Маркус (США, 1966) | 
Ta | C | 10 -4 | - | - | 0,447 | 0,417 | Хімічне з’єднання Та з С або О |  | Лайнер, Холмян-ський (Росія, 1967)
Nb | MgO | 10-3 | 7 | 970 –1270 | 0,438 | 0,415 | - |  | Хатчінсон, Олсен (США, 1967)
Zr Hf Re | MgO MgO MgO | 10 -4 10 -4 10 -4 | - - - | - - - | 0,461 0,502 0,404 | 0,457 0,458 0,390 | ПМ (ГЦК) -“- -“- |  | Чопра, Рандлетт Дюфф (США, 1967)

## Slide 13
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Ta | LіF | 10 -4 | 10 | 890 | 0,449 | 0,417 | ПМ (ГЦК) | Міске, Гіллет (Франція, 1967)
Mo | NaCl | 10-7 | - | - | - | 0,397 | ПМ не спостеріга- лася | Панчишин, Стасюк, Фреїк (Україна, 1968)
Ta | MgO | 10-4 - 10-8 | 5 | 1070 | 0,442 | 0,417 | ПМ (ГЦК) | Маркус, Квоглі (США, 1968)
W Mo | NaCl NaCl | 10-3 10-3 | 3 3,5 | 370 400 | 0,416 0,415 | 0,399 0,397 | ПМ (ГЦК) ПМ (ГЦК) | Гладких, Проценко, Хоткевич (Україна, 1971)
Cr Mo W | NaCl NaCl NaCl | 10-3-10-6 10-3-10-6 10-3-10-6 | - - - | - - - | 0,458 0,499 0,504 | - - - | Cr3O Mo3O W3O | Блоха, Гладких, Проценко (Україна, 1972)
V Cr | C, NaCl C, NaCl | 10-6 10-6 | - - | - - | - - | 0,382 0,364 | ПМ при d>0,5 нм не спостері-галися | Гладких, Песін, Проценко, Чекарєв (Україна, 1973)

## Slide 14
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Gd | - | 10-4 | 30 | - | 0,535 | 0,514 | ПМ (ГЦК) | Біст, Срівастава (Індія, 1973)
W | NaCl | 10-6 | 7.3 | 623 | 0,425 | 0,399 | ПМ (ГЦК) | Асселін, Вайман (США, 1974)
Gd Tb | - - | - - | МЧ <20 МЧ <45 | - - | 0,532 0,530 | 0,514 0,509 | - - | Морозов та ін. (Росія, 1975, 1976)
Re | NaCl, C NaCl, C | 10-3 10-3 | - - | - - | 0,327 – 0,330 a = 0,323 c = 0,508 - | - - - 0,390 | ReO3 (гексаго-нальна) ПМ не спос- терігались | Проценко та ін. (Україна, 1976)
Nі | NaCl | 10-3 | - | - | a=0,264 c=0,433 | a=0,249 c=0,406 | Nі3N (гекса- гональна) | Лобода, Проценко, Скоробагатько (Україна, 1976)
Y, Gd Tb Dy Ho Er Tm | - | 10-6-10-7 | 5 - 6 | - | 0,516; 0,514 0,512; 0,510 0,509; 0,508 0,506 | 0,516; 0,514 0,509; 0,508 0,506; 0,503 0,500 | ПМ (ГЦК) | Гладких, Набока, Чекарєв (Україна, 1977)

## Slide 15
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Ho, Er, Tm,Cr,Mo,W,Nb, Ta,Y,Gd,Tb | Аналіз літературних даних |  |  |  |  |  | Розчини Ме - (N, C, O, H, Ar,He) | Семильотов, Зав’ялова, Імамов (Росія, 1977)
Dy, Ho, Er, Tm | - | - | - | - | - | - | MeHx з х  2 (ГЦК) | Газгнієр, Курзон (Канада, 1978)
Sc | NaCl | 10-3 10-6 | 30-280 6 | - - | 0,478 – 0,482 0,476- 0,480 | 0,468 0,468 | ScHx з х  2 (ГЦК) | Лобода, Проценко, Яременко (Україна, 1980)
Mo | NaCl | 10-4 | - | - | 0,419 | 0,397 | ПМ (ГЦК) | Імура (Японія, 1982)
Mo Tі | NaCl NaCl | 10-3-10-4 10-3-10-4 | 4 4 | - - | 0,417 0,422 та 0,432 | 0,397 0,417 0,417 | MoCx (ГЦК), х=1 TіCx (ГЦК) та TіNxO1-x (ГЦК) | Проценко, Яременко (Україна, 1982)
Nb | NaCl | 10-3-10-4 | 30-90 | - | 0,426-0,438 | 0,415 | NbNxO1-x (ГЦК), x=0,3–0,5 | Петренко, Проценко, Смолін (Україна, 1986)
Mo W V | C C C | 10-3 10-3 10-3 | - - - | - - - | 0,416 0,415 0,406 | 0,397 0,399 0,382 | MoCxN1-x (ГЦК), WCxN1-x (ГЦК), VOx | Петренко, Проценко (Україна, 1986) **
Mo | Кварц | 5 . 10-4 | 50-100 | - | 0,424 | 0,392 | MoC | Суворов та ін. (Росія, 1987) ***
* Аналогічні дані цими авторами одержані на прикладі плівок Be та V. ** Аналіз проводився методом вторинної іонної мас-спектрометрії. *** Аналіз проводився методом оже- спектрометрії. |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 16: 3.7 Залежність параметра решітки від товщини плівки або розміру частинок
dF = - SdT - pdV + dA
. (3.17)
, (3.18)

## Slide 17
. (3.19)
dФ = - SdT + Vdp + dA.
(3.20)
(3.20’)

## Slide 18
d, нм | а, нм | d, нм | а, нм | d, нм | а, нм
3,0 5,0 7,5 | 0,3010 0,3015 0,3016 | 10,0 12,5 15,0 | 0,3017 0,3018 0,3020 | 17,5 20,0 | 0,3021 0,3022
Залежність параметра решітки від ефективної товщини плівки ванадію
Рисунок 3.6 - Залежність параметра решітки ОЦК Cr від ефективної товщини

## Slide 19
19
Розділ 4 Електрофізичні властивості та розмірні явища в тонких ПОЛІКРИСТАЛічних плівках
4.1. Уявлення про розмірні ефекти в електричних властивостях
Рисунок 4.1 - Схематичне зображення можливих варіантів розсіювання електронів на зовнішніх поверхнях плівки та межі кристалітів (МК)

## Slide 20
4.2 Елементи теорії Фукса-Зондгеймера (врахування поверхневого розсіювання)
Рисунок 4.1 - Залежність питомого опору від товщини плівки Cr (1) та Sc (2) за даними різних авторів; 0- питомий опір масивних зразків (монокристал)
20

## Slide 21
, (4.1)
- напруженість електричного поля;
f - функція розподілу Фермі-Дірака для електронів провідності;
m* - ефективна маса електрона;
- інтеграл зіткнень, який дорівнює
f0 - рівноважна функція розподілу;
 - час релаксації.
21

## Slide 22
(4.2)
(4.3)
22

## Slide 23
- середня довжина вільного пробігу носіїв електричного струму в масивних зразках;
- кут між напрямком руху електрона (
) та віссю Z;
(4.4)
- питомий опір масивних зразків з такою самою концентрацією і типом дефектів, як і в плівці, тобто
23

## Slide 24
(4.5)
(4.5')
(4.5")
24

## Slide 25
(4.6)
(4.6')
(4.6")
25

## Slide 26
4.3 Методика визначення параметрів електроперенесення в рамках моделі Фукса-Зондгеймера
Рисунок 4.3 - Граничні випадки теорії Фукса-Зондгеймера
26

## Slide 27
4.4. Елементи теорії Маядаса-Шатцкеса (врахування розсіювання на межі кристалітів)
(4.7)
(4.8)
- параметр розсіювання
L - середній розмір кристалітів;
R - коефіцієнт розсіювання носіїв на межі кристалітів
(4.9)
27

## Slide 28
(4.10)
4.5 Модель ефективної середньої довжини вільного пробігу
(4.11)
(4.11')
28

## Slide 29
(4.11")
29

## Slide 30
4.6 Лінеаризоване співвідношення
(4.12)
4.7 Модель ізотропного розсіювання
(4.13)
r - коефіцієнт проходження електроном чи діркою межі кристалічного зерна.
30

## Slide 31
4.8 Тривимірна модель розмірного ефекту
(4.14)
r  1
р < 1
<<1
(4.15)
31

## Slide 32
(4.16)
(4.17)
32

## Slide 33
4.9 Методика визначення параметрів електроперенесення
Рисунок 4.4 - Якісна залежність ТКО від товщини плівки в різних напрямних координатах: а - відповідно до співвідношення (4.12); б - (4.13); в - (4.17)
33

## Slide 34
4.10 Термічний коефіцієнт опору двошарових плівок
Рисунок 4.5 - Схематичне зображення можливих варіантів розсіювання електронів на зовнішніх та внутрішніх поверхнях двошарової плівки і на межі кристалітів
4.10.1 Спрощення основного співвідношення Р. Дімміха
(4.18)
34

## Slide 35
де - функція Фукса;
(4.19')
(4.19)
35

## Slide 36
4.10.2 Порівняння з експериментом
Плівка | d, нм | Експериментальні дані |  |  | Розрахункові дані | 
 |  | 0 .103, К-1 | g .103, К-1 |  .103, К-1 | по 0 | по g
 | 80(Cr) | 2,50 | 1,50 |  |  | 
Cr/Co | 145 |  |  | 2,02 | 4,90 | 1,80
 | 65(Cr) | 6,60 | 3,20 |  |  | 
 | 75(Co) | - | - |  |  | 
Co/Cr | 130 |  |  | 1,56 | 4,20 | 2,20
 | 55(Cr) | - | - |  |  | 
 | 80(Nі) | 5,50 | 4,00 |  |  | 
Nі/Co | 135 |  |  | 2,00 | 5,70 | 3,90
 | 55(Co) | 6,60 | 3,20 |  |  | 
 | 50(Co) | - | - |  |  | 
Co/Nі | 120 |  |  | 3,50 | 5,90 | 3,80
 | 70(Nі) | - | - |  |  | 
4.10.3 Макроскопічна модель
Експериментальні та розрахункові значення ТКО для двошарових плівок
36

## Slide 37
(4.20)
де - термічий коефіцієнт лінійного розширення і-го шару.
37
(4.20’)
(4.20’’)

## Slide 38
Рис. 4.6 – Якісна залежність ТКО від товщини

## Slide 39
4.11 Огляд теоретичних моделей розмірного ефекту в тензочутливості
4.11.1 Модель Фукса-Зондгеймера
(4.21)
(4.22)
(4.23)

## Slide 40
4.11.2 Лінеаризоване співвідношення Тельє, Тоссе і Пішар, уявлення про тривимірну модель тензочутливості
Рисунок 4.7 - Розмірна залежність l від d для плівок хрому, одержаних у вакуумі  10-4 Па
(4.24)
(4.25)

## Slide 41
4.12 Методика вимірювання коефіцієнтів поздовжньої та поперечної тензочутливості
(4.26)
Рисунок 4.8 - Схема контактів (а) для вимірювання поздовжнього (1, 3) та поперечного (2,3) опорів і схема деформації плівки на згин (б) та розтяг (в): А0В0 - слід нейтральної поверхні, R0 - її радіус, Ох - базова лінія, h - максимальний прогин; D і d - товщина підкладки і плівки

## Slide 42
4.12 Теорія тензоефекту в двошарових плівках
4.12.1 Уявлення про мікроскопічну модель
(4.27)
(4.28)
(4.28’)

## Slide 43
4.12.2 Макроскопічна модель
(4.29)
а) d1, d2=const
б) d1=const; d2
(4.29’)

## Slide 44
Рисунок 4.9 - Якісна залежність КТ від товщини

## Slide 45
де - залишовий опір, який не залежить від температури і пов'язаний із розсіюванням носіїв електричного струму на дефектах решітки; А, В, С - коефіцієнти пропорційності,
- інтеграл Дебая; - температура Дебая для масивного зразка
Розділ 5 Температурні ефекти в ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ властивостях плівок
5.1 Температурна залежність питомого опору і ТКО
(5.1)
(5.1’)
Рисунок 5.1 - Залежність питомого опору від температури в різних напрямних координатах для плівок Cr (1), Мо (2), Ni (3) та масивних зразків Ni (4)

## Slide 46
5.2 Температурна залежність коефіцієнтів тензочутливості
Рисунок 5.2 – Можливі варіанти якісної залежності КТ від температури (ТТП)
(5.2)
(5.3)

## Slide 47
(5.4)
(5.4’)
Плівка | .103,К-1 | l | l.103,К-1 | ,
Сr (полікр.) Мо (полікр.) Мо (аморф.) | 0,70 -0,09 -0,20 | 2,0 13,5 36,6 | 6,0 9,9 10,6 | 4,5.10-9 11,4.10-9 38,0.10-8
Параметри тензочутливості для полікристалічних та аморфних плівок (Т=300 К)
Дякую за увагу!