## Slide 1
ІНТЕГРАЛЬНІ МІКРОСХЕМИ
Лектор – Однодворець Л.В.
Суми 2017

## Slide 2
НАПІВПРОВІДНИКОВІ ІНТЕГРАЛЬНІ
МІКРОСХЕМИ
Кристал – конструктивно виділена частина напівпровідникової пластини, що є функційонально закінченою НІМС, по периметру якої розміщені контактні площинки.
Корпус – частина конструкції ІМС, яка призначена для її захисту від зовнішнього впливу і зєднання із зовнішніми колами за допомогою виводів. Кристал кріплять до основи корпусу і, виконавши необхідні електричні з'єднання із зовнішніми виводами, герметизують.
Рис.1. НІМС: а - підкладка;
б - з’єднання із зовнішніми виводами корпусу
а б
Чотири типи НІМС:
планарно-дифузійні (однокристальні) на біполярних (БП) структурах;
сумісні (з тонкоплівковими пасивними елементами);
на основі структур метал-діелектрик-напівпровідник (МДН));
багатокристальні.

## Slide 3
Рис.2. Структура та електрична схема планарно- дифузійної НІМС
Рис.3. Структура та електрична схема багатокристальної НІМС

## Slide 4
Ізоляція елементів у НІМС
Рис.5. Ізоляція n-p-переходом
Рис.6. Ізоляція ділектричним шаром
Рис.7. Комбінована ізоляція
Рис.8. Ізоляція типу «кремній на сапфірі»
Рис.9. Варіанти використування транзисторів у діодному ввімкненні

## Slide 5
Напівпровідникові резистори
Рис.10. Дифузійні резистори НІМС: р-типу (а), n-типу (б)
Напівпровідникові конденсатори
Рис.11. Структура дифузійного конденсатора

## Slide 6
Діодні структури в НІМС
Рис.12. Варіанти використування транзисторів у діодному ввімкненні
Індуктивність у НІМС
Котушки індуктивності в НІМС зробити неможливо. Тому ІС проектується так, щоб індуктивність була не потрібна. Якщо ж все ж такі необхідно мати індуктивний опір, то можна створити еквівалент індуктивності, який складається з транзистора, резистора і конденсатора.

## Slide 7
ПЛІВКОВІ ТА ГІБРИДНІ ІМС
Рис.13 - Структура гібридної ІМС (а), загальний вигляд товстоплівкової ІМС (б)
Підкладка - це заготовка для нанесення елементів гібридних та плівкових ІМС,міжелементних або міжкомпонентних з’єднань, а також контактних площадок.
Матеріал, геометричні розміри та стан поверхні визначають якість елементів, які формуються та надійність функціювання ІМС та мікрозборок.

## Slide 8
ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ ПІДКЛАДОК
Матеріал підкладки повинен мати:
високий питомий електричний опір ізоляції, низьку діелектричну проникливість та малий тангенс кута діелектричних втрат, високу електричну міцність для забезпечення якості електричної ізоляції елементів та компонентів як на постійному струмі, так і в широкому діапазоні частот;
високу механічну міцність в малих товщинах;
високий коефіцієнт теплопровідності для ефективної передачі теплоти від тепловиділяючих елементів та компонентів до корпуса (для ІМС) або елементам конструкції блока (для мікрозборок);
високу хімічну інертність до осаджених матеріалів для зменшення нестабільності параметрів плівкових елементів, зумовленої фізико-хімічними процесами на границі плівка - підкладка;
високу фізичну та хімічну стійкість до високої температури в процесі нанесення тонких плівок, термообробки при формуванні товстих плівок та зборки ІМС;
стійкість до хімічних реактивів при електрохімічних та хімічних методах обробки та формування плівкових елементів;
мінімальне газовиділення у вакуумі з метою уникнення забруднення плівок, які наносяться;
здатність до хорошої механічної обробки (поліруванню поверхні, різки).
Крім того, матеріал підкладки повинен мати температурний коефіцієнт лінійного розширення (ТК l), близький до ТК l плівок, які конденсують для забез-печення достатньо малих механічних напружень в плівках, бути недефіцитним і недорогим.

## Slide 9
Підкладки ГІМС
Підкладка - це заготовка для нанесення елементів гібридних та плівкових ІМС, міжелементних або міжкомпонентних з’єднань та контактних площадок.
Скло.
Кераміка.
Ситал.
Фотоситал.

## Slide 10
МАТЕРІАЛИ ПІДКЛАДОК
Скло. Найкращими для підкладок є боросилікатні та алюмосилікатні сорти скла. Шляхом листового прокату цих сортів скла одержують досить гладку поверхню без полірування. Полірування зменшує мікронерівності (менше 10 нм), але воно значно дорожче, ніж листовий прокат.
Недолік підкладок із скла - мала теплопровідність, що не дозволяє застосовувати їх при підвищеному нагріві. При інтенсивному нагріві використовують скло «Пирекс», кварц та кварцеве скло.
Кераміка. Кераміка на основі окисі алюмінію, кераміка «Поликор» та берилієва кераміка.
Важною перевагою керамічних підкладок у порівнянні із скляними є їх висока теплопровідність. До недоліків кераміки слід віднести значну шорсткість поверхні. Мікронерівності необробленої кераміки можуть складати декілька тисяч ангстрем і сильно зменшується після полірування.

## Slide 11
МАТЕРІАЛИ ПІДКЛАДОК
Ситал. Ситал - склокерамічний матеріал, який одержують шляхом термообробки (кристалізації) скла. За своїми властивостями ситал перевершує скло. Він добре обробляється: його можна пресувати, витягувати, прокатувати та відливати центробіжним способом. Ситал витримує в повітряному середовищі різкі перепади температури від -60 до +700оС. Він має високий електричний опір, який зменшується з підвищенням температури. По електричній міцності ситал не уступає кращим сортам вакуумної кераміки, а по механічній міцності він в 2-3 рази міцніше за скло. Ситал має високу хімічну стійкість до кислот, не пористий, дає незначну усадку, газонепроникний і має малу газовіддачу при високих температурах.
Фотоситал. Фотоситал - склокристалічний матеріал, який одержують шляхом кристалізації світлочутливого скла. Він складається з окислу кремнію (75%), окислу літію (11,5%), окислу алюмінію (10%) та окислу калію (3,5%) з невеликими добавками азотнокислого срібла та двоокису церію.
Фотоситал є стійким до кислот, він має високу механічну та термічну стійкість,
його теплопровідність в декілька разів більша,
ніж у ситалу.

## Slide 12
ГІБРИДНІ І ПЛІВКОВІ ІМС
Рис.1. Структура гібридної ІМС (а), загальний вигляд товстоплівкової ІМС (б)

## Slide 13
Плівкові резистори

## Slide 14
Плівкові конденсатори
Для виготовлення плівкових конденсаторів використовують такі сполуки: SiO, SiO2, GeO, ZnS, MgF2, BaTiO3, CrTiO3, Al2O3, TaO та ін.

## Slide 15
Індуктивні елементи

## Slide 16
RC - структури
Рис. Характеристика RС-нульового фільтру ІМС

## Slide 17
Характеристики плівкових матеріалів провідників та контактних площадок

## Slide 18
Дякую за увагу!